PROFILE RKS

Pour du 17 P1 () en 5mm (65shA W Soft)

Volant Epaisseur : 4.6 (5mm -0.4)

Meule 1

- Hauteur Meule 1 : 997.5

- Hauteur Meule 2 : 997

- Centrage Meule 1 : ~ 980.3

- Centrage Meule 2 : ~ 3.4

Volant Largeur : Passage n°1 : 19.6

Meule 4 @ Grain fin (finition)

- Hauteur Meule : 992.7

- Centrage Meule : 4.9

------------------------------------------------------------------

Pour du 25 P1 () en 5mm (85shA B)

Volant Epaisseur : 4.8 (5mm -0.2)

Meule 1

- Hauteur Meule 1 : 996.8

- Hauteur Meule 2 : 998

- Centrage Meule 1 : ~ 981.6

- Centrage Meule 2 : ~ 3.0

Volant Largeur : Passage n°1 : 27/26.2/25.9

Meule 4 @ Grain fin (finition)

- Hauteur Meule : ?

- Centrage Meule : ?

------------------------------------------------------------------

Pour du 35 P5 () en 7mm (Soft)

Volant Epaisseur : 6.8 (7mm -0.2)

Meule 1

- Hauteur Meule 1 : 996.7

- Hauteur Meule 2 : 998

- Centrage Meule 1 : ~ 982.1

- Centrage Meule 2 : ~ 3.7

Volant Largeur : (Réajustement Hauteur 0.8/1.0)

- Passage n°1 : 38

- Passage n°2 : 37.2 (…)

Meule 4 @ Grain fin (finition)

- Hauteur Meule : 993.2

- Centrage Meule : 2

------------------------------------------------------------------

Pour du 40 P1 () en 8mm (75shA G)

Volant Epaisseur : 7.8

Meule 1

- Hauteur Meule 1 : 997.8

- Hauteur Meule 2 : 998.7

- Centrage Meule 1 : ~ 984.4

- Centrage Meule 2 : ~ 3.7

Volant Largeur : (Réajustement Hauteur 0.8/1.0)

- Passage n°1 : 44.6

- Passage n°2 : 44.4 (…)

Meule 4 @ Grain fin (finition)

- Hauteur Meule : 993.4

- Centrage Meule : 4.9

------------------------------------------------------------------

Pour du 50 P5 (50.5) en 9mm

Volant Epaisseur : 8.8 (9mm -0.2)

Meule 1 (Grain 120)

- Hauteur Meule ½ 997.2 -> 998

- Centrage Meule 1 : ~ 984.2

- Centrage Meule 2 : ~ 4.3

Volant Largeur : (Réajustement Hauteur 0.8/1.0)

- Passage n°1 : 54.2 (55 si coupé en OP)

- Passage n°2 : 53.2

- Passage n°3 : 52.2

- Passage n°4 : 51.2 (…)

Meule 4 @ Grain fin (finition – Diamond 360)

- Hauteur Meule : 993.2

- Centrage Meule : 5

------------------------------------------------------------------

Pour du 50 DBP12 (49.) en 10mm (Découpe P0)

Volant Epaisseur : 9.8 (9mm -0.2)

Meule 3 P0 UNIQUEMENT (inclinaison 45°)

- Hauteur Meule : 885.6

- Centrage Meule 2 : 34.0

Volant Largeur : 52